心连心聚甲醛X90系列产品分级及下游行业应用分类

一、产品分级体系

基于心连心X90系列聚甲醛分级体系、物性指标、加工特性、仓储管控标准，结合各牌号性能差异、成型特点，对全系列产品进行细分分级，并匹配对应下游行业、细分应用场景，同时标注各牌号适用边界、慎用领域，为销售定向推广、客户选型、生产排产、库存备货提供标准化参考依据。产品分为高端优等、标准优等、通用合格三大品质梯队；注塑A线为市场主流通用产线，板棒B线以色泽管控为核心。

- X90系列产品分级与核心性能

| 检测项目 |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X90-44 | Ⅰ-X90 | Ⅱ-X90 | ⅢA-X90 | ⅢB-X90 | X90-01 | X90-L |
| 外观 | 颗粒度 颗/g | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 |
|  | 明暗度（L值） ≥ | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
|  | 色度（b值） ≤ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
|  | 异色粒子 颗/kg ≤ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 50 |
|  | 异形粒子 颗/kg ≤ | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 80 |
| 性能 | 熔体质量流动速率 g/10min | 9.00± 0.50 | 9.00± 0.30 | 9.00± 0.50 | 8.20～ 9.00 | 9.01～ 9.80 | 9.00± 1.00 | 9.00± 1.50 |
|  | 简支梁缺口冲击强度 kJ/m ² ≥ | 5.5 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
|  | 屈服应力MPa ≥ | 61.5 | 61.0 | 60.5 | 60.0 | 60.0 | 59.0 | 58.0 |
|  | 拉伸弹性模量MPa ≥ | 2550 | 2500 | 2450 | 2450 | 2450 | 2350 | 2300 |
|  | 断裂标称应变 % ≥ | 32 | 35 | 32 | 30 | 30 | 25 | 20 |

| 检测项目 |  | X90-44 | Ⅰ-X90 | Ⅱ-X90 | ⅢA -X90/ ⅢB -X90/ X-BP-6A | X90-01/ X-BP-6B | X90-L/ X-BP-6L | X270 | X270-01 | X270-L | X25/X35 | X25-01/X35-01 | X25-L/ X35-L | X130 | X130-01 | X130-L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热性能 | 熔融温度 ≥ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | 1.8MPa负荷热变形温度℃ ≥ | 88.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| 物理 性能 | 密度g/cm³ | 1.38～1.43 | 1.38～1.43 | 1.38～1.43 | 1.38～ 1.43 | 1.38～1.43 | 1.38～1.43 | 1.38～1.43 | 1.38～1.43 | 1.38～1.43 | 1.38～ 1.43 | 1.38～1.43 | 1.38～1.43 | 1.38～1.43 | 1.38～1.43 | 1.38～1.43 |
| 机械 性能 | 3.5%应变弯曲强度MPa ≥ | 62.5 | 61.0 | 60.5 | 60.0 | 59 | 58.0 | 60.0 | 59.0 | 58.0 | 59.0 | 58.0 | 58.0 | 60.0 | 59.0 | 58.0 |
|  | 弯曲模量MPa ≥ | 2400 | 2400 | 2350 | 2300 | 2300 | 2200 | 2300 | 2200 | 2200 | 2300 | 2200 | 2200 | 2300 | 2200 | 2200 |

| 检测项目 | I-X90 | II-X90 | IIIA-X90 | IIIB-X90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观一致性 | 色度 0.0 / 明暗度 88 / 异色粒子≤5 / 异形粒子≤20（四者完全一致） |  |  |  |
| 熔体质量流动速率（MFR） | 9.00±0.30 g/10min（范围 8.7~9.3，波动极小） | 9.00±0.50 g/10min（范围 8.5~9.5，波动适中） | 8.20~9.00 g/10min（低熔指，高粘度） | 9.01~9.80 g/10min（高熔指，低粘度） |
| 强度 / 刚性 | 屈服应力≥61.0MPa、弯曲强度≥61.0MPa、拉伸模量≥2500MPa、弯曲模量≥2400MPa（四者最高） | 屈服应力≥60.5MPa、弯曲强度≥60.5MPa、拉伸模量≥2450MPa、弯曲模量≥2350MPa（次高） | 屈服应力≥60.0MPa、弯曲强度≥60.0MPa、拉伸模量≥2450MPa、弯曲模量≥2300MPa（基础水平） |  |
| 韧性 / 延展性 | 缺口冲击强度≥6.3kJ/m²、断裂标称应变≥35%（四者最优） | 缺口冲击强度≥6.2kJ/m²、断裂标称应变≥30%（次优） | 缺口冲击强度≥6.0kJ/m²、断裂标称应变≥30%（基础水平） |  |
| 热性能 / 密度 | 熔融温度≥160℃、热变形温度≥85℃、密度 1.38~1.43g/cm³（四者完全一致） |  |  |  |

| 型号 | I-X90 | II-X90 | IIIA-X90 | IIIB-X90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品特点 | 高端高性能型 | 通用高性价比型 | 低熔指高熔体强度型 | 高熔指易加工型 |
|  | MFR 控制范围最窄（±0.3），批次间流动性波动极小，注塑工艺窗口稳定，成品尺寸一致性和力学性能重复性好，适合对外观无缺陷要求的部件； 但流动性窗口窄，对注塑工艺参数的适配性不如其他型号，调整空间有限 | MFR 范围放宽至 ±0.5，比 I-X90 的波动容忍度更高，对设备和工艺波动的容错性更好 | MFR 为四者最低（8.2~9.0），熔体粘度高，注塑时熔体不易流延、不易产生飞边，尺寸稳定性好； 但流动性偏低，注塑时需要更高的温度和压力，成型难度略高，对设备要求更高 | MFR 为四者最高（9.01~9.8），熔体粘度低，充模速度快，适合复杂型腔和薄壁件，成型周期短； 但熔体强度相对低，易出现飞边、溢料，对模具排气和合模精度要求更高 |
| 应用场景 | 汽车、电子行业的关键受力精密件（如齿轮、卡扣、结构支撑件），或对尺寸稳定性、抗疲劳要求极高的部件 | 通用工业部件、中等受力的结构件（如家电配件、机械外壳），或需要稳定工艺但不需要极致性能的量产件 | 大型注塑件、薄壁件、易飞边的复杂结构件，或对成型收缩率、尺寸精度要求高的部件 | 电子接插件、小尺寸精密件、薄壁件，或需要快速充模、降低成型压力的大规模量产场景 |

- （一）分级逻辑

- A线注塑类：以熔体流动速率（MFR）为核心分级指标，配套外观、冲击、刚性、热变形等力学热性能综合管控；

- B线板棒类：以产品色泽（L/b值）为核心分级依据；

- 品质梯队划分：高端优等：X90-44（系列高刚性标杆） - 标准优等：Ⅰ-X90、Ⅱ-X90、ⅢA-X90、ⅢB-X90（工业主力牌号） - 通用合格：X90-01、X90-L（经济型基础牌号）

- 各牌号核心差异化特点

| 型号 | X90-44 | I-X90 | II-X90 | IIIA-X90 | IIIB-X90 | X90-01 | X90-L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心定位 | 高刚性标杆牌号 | 高端高性能 + 高稳定性 | 通用均衡 + 高性价比 | 低熔指 + 高熔体强度 | 高熔指 + 高成型效率 | 低成本基础牌号，存在一定性能短板 |  |  |
| 核心差异点 | 高刚性、高热变形，适合对尺寸稳定性和耐高温要求高的场景 | 综合力学性能最优，工艺波动最小 | 性能与流动性平衡，加工工艺窗口适中 | 流动性低，抗飞边，尺寸稳定性好 | 流动性高，充模快，量产效率高 | 外观略放宽、性价比高 | 成本最低、外观最放宽 |  |
| 首选行业 | 精密汽车、医疗、高端电子 | 家电、耐冲击结构件、牙箱、四合扣 | 通用齿轮、卫浴、机械零件 | 一般复杂注塑件 |  | 普通汽配、日用品 |  | 玩具、低档紧固件 |

- 不同牌号下游行业细分应用分类

- X90-44 高端优等·高刚性标杆牌号

- 首选下游行业：

- 精密汽车领域：发动机周边耐高温精密结构件、活塞连杆配套塑胶支撑件、高温工况下受力精密齿轮；优势：88℃高负荷热变形温度，长期震动环境尺寸不形变，刚性持久稳定。

- 高端医疗装备：诊断设备、精密器械内部支撑框架；优势：杂质含量极低、外观洁净度严苛，满足医疗设备间接生物安全要求。（3）5G智能终端：手机内部结构支架、通讯模组轻薄支撑件；优势：超高拉伸模量，轻薄化设计下抗弯折、抗变形。

- Ⅰ-X90 标准优等·高端高性能稳定牌号

- 首选下游行业：

- 高端家电行业：路由器、服务器塑胶外壳、家电关键精密件；优势：全系列最高缺口冲击强度，抗外力撞击、不易脆裂，保障产品长期结构完整。

- 安全防护领域：工业安全帽主体；优势：批次间MFR波动极小，力学性能高度统一，满足劳保产品法规一致性要求。

- 耐磨传动件：减速牙箱齿轮、箱包四合扣、小型传动齿轮；优势：耐磨性能优异，热稳定好，注塑工艺窗口稳定，量产良率高。

- Ⅱ-X90 标准优等·通用均衡高性价比牌号

- 首选下游行业：

- 通用机械：中小型传动齿轮、普通机械结构卡扣；优势：刚性与韧性折中均衡，适配绝大多数常规传动工况。

- 卫浴水暖：洗手盆下水管、排水波纹管、卫浴接头配件；优势：综合成本低于Ⅰ-X90，耐水解、成型稳定，适配民用大批量生产。

- 通用机械标准件：小型齿轮、固定锁止螺丝座；优势：注塑工艺容错性强，对设备、原料波动包容度高，量产稳定。

- ⅢA-X90 标准优等·低熔指高熔体强度牌号

- 首选下游行业：

- 大型家电外壳、大尺寸设备覆盖件、厚壁结构齿轮、易产生溢料飞边的复杂模具制品；优势：熔体粘度高，成型无流延、无飞边，收缩率稳定，成品尺寸精度高。

- ⅢB-X90 标准优等·高熔指易加工量产牌号

- 首选下游行业：

- 消费电子微型接插件、小型薄壁精密零件、大规模快速注塑产品；例如：手机连接器、微型开关塑胶件、小型精密卡扣；优势：熔体流动性强，充模速度快，大幅缩短冷却、保压周期，提升生产线单位时间产能，降低生产能耗。

- X90-01 通用合格·经济型基础牌号

- 首选下游行业：

- 普通汽配：雨刮底座、车内装饰卡扣、非承重管路接头；

- 民用日用品：普通塑料手柄、简易收纳配件、普通锁具内部小件；

- X90-L 通用合格·低成本入门牌号

- 首选下游行业：

- 儿童玩具：拼接积木、玩具外壳、简易活动配件；

- 家装紧固件：轻型塑料膨胀管、简易固定卡扣；

- 下游行业整体归类汇总

- 汽车产业

- 1、高端精密安全/高温结构件：X90-44

- 2、普通内饰、非承重管路配件：X90-01

- 3、通用传动齿轮、车内耐磨卡扣：Ⅱ-X90

- 4、大型汽车塑胶覆盖件：ⅢA-X90

- 电子&通讯产业

- 1、5G手机、通讯模组精密支架：X90-44

- 2、服务器、路由器高端壳体：Ⅰ-X90

- 3、微型接插件、薄壁小型电子件：ⅢB-X90

- 4、大型复杂电子设备外壳：ⅢA-X90

- 医疗装备产业

- 推荐：X90-44（其余牌号杂质、外观管控不满足医疗洁净要求）

- 家电行业

- 1、高端承重、抗冲击壳体：Ⅰ-X90

- 2、通用中小型家电结构件：Ⅱ-X90

- 3、大尺寸厚壁家电外壳：ⅢA-X90

- 通用机械&传动行业

- 1、高耐磨精密牙箱、四合扣：Ⅰ-X90

- 2、通用中小型传动齿轮：Ⅱ-X90

- 3、大尺寸厚壁齿轮、易飞边机械件：ⅢA-X90

- 卫浴水暖行业 主力牌号：Ⅱ-X90；大批量平价给排水配件专用；

- 日用品&玩具

- 1、中档日用品、普通汽配小件：X90-01

- 2、儿童玩具、低档家装紧固件：X90-L

- 结语

- 本分类方案严格依托X90系列分级物性指标、成型加工特性、客户终端工况需求，可指导销售客户选型推荐、客户工艺对接、生产排产分级管控，实现“以质定销、分级匹配、定向供给”的整体经营原则，最大化发挥各牌号产品价值，规范下游行业产品应用秩序。

心瑞公司销售部

2026.7.31