## Slide 1
1
共聚甲醛（POM）质量检验报告对比
宁煤 M90 vs 心连心 X90

## Slide 2
2
厂家基本信息
厂家：国家能源集团宁夏煤业煤制油化工质检计量中心
产品：聚甲醛树脂
规格型号：M90
产品标准编号：MX0A0095
执行标准：Q/M 1005-2021
产地：甲醇分公司
检验结论：合格品
厂家：新疆心连心能源化工有限公司
产品：共聚甲醛
规格型号：X90
产品批次：F206064X90（1648/2032）
执行标准：Q/XXLX 0010-2026
检验日期：2026/07/25
产量：66.00 吨
报告日期：2026/07/27
质检结论：合格

## Slide 3
3
核心指标对比（重叠检测项）
检测项目 | 单位 | 宁煤M90 指标 | 宁煤M90 实测 | 心连心X90 指标 | 心连心X90 实测
熔体质量流动速率(MFR) | g/10min | 8.00±1.20 | 8.12 ✅ | 9.00±0.80 | 9.26 ✅
拉伸断裂标称应变 | % | ≥30 | 45 ✅ | ≥30 | 45 ✅
拉伸弹性模量 | MPa | ≥2000 | 2060 ✅ | ≥2450 | 2500 ✅
简支梁缺口冲击强度 | KJ/m² | ≥5.5 | 7.9 ✅ | ≥6.0 | 6.1 ✅
色度(色粒/b值) | 个/kg 或 / | ≤80 | 3 ✅ | ≤0.0(b值) | -0.42 ✅
密度 | g/cm³ | — | 0.90* | 1.38-1.43 | 1.405 ✅

## Slide 4
4
各家独有检测项
检测项目 | 单位 | 宁煤M90 指标要求 | 宁煤M90 实测结果 | 备注
熔体指数(W/g) | g | ≥60.0 | 60.1 ✅ | 宁煤独有项目
弯曲强度 | MPa | ≥80.0 | 81.3 ✅ | 宁煤独有项目
灰分 | % | ≤1.5 | 0.8 ✅ | 宁煤独有项目
酸含量(CO) | mg/kg | ≤200 | 112 ✅ | 宁煤独有项目
水分 | % | ≤0.04 | 0.02 ✅ | 宁煤独有项目
屈服应力 | MPa | — | — | —
— | — | ≥60.0 | 61.4 ✅ | 心连心独有项目

## Slide 5
5
关键力学性能对比雷达图视角
Chart: 
| 熔体流动速率 (g/10min) | 拉伸弹性模量 (MPa) | 断裂伸长率 (%) | 缺口冲击强度 (KJ/m²)
宁煤 M90 实测 | 8.12 | 2060 | 45 | 7.9
心连心 X90 实测 | 9.26 | 2500 | 45 | 6.1

## Slide 6
6
对比总结
两家均为合格品，核心力学指标全部达标
熔体流动速率：心连心X90(9.26) > 宁煤M90(8.12)，X90流动性更好，注塑充模更快
拉伸弹性模量：心连心X90(2500MPa) > 宁煤M90(2060MPa)，X90刚性更强
缺口冲击强度：宁煤M90(7.9) > 心连心X90(6.1)，M90韧性更优
断裂伸长率：两家实测完全一致(45%)，均远超指标下限(30%)
宁煤检测项更多(11项 vs 7项)，含灰分/酸含量/水分等杂质控制指标
执行标准不同：宁煤 Q/M 1005-2021 vs 心连心 Q/XXLX 0010-2026，指标体系有差异