## Slide 1
1
共聚甲醛（POM）质量检验报告对比
心连心 X90 vs 宁煤 M90 —— 心连心综合性能领先，更优注塑之选

## Slide 2
2
厂家基本信息
厂家：新疆心连心能源化工有限公司
产品：共聚甲醛
规格型号：X90
产品批次：F206064X90（1648/2032）
执行标准：Q/XXLX 0010-2026
检验日期：2026/07/25
产量：66.00 吨
报告日期：2026/07/27
质检结论：合格
厂家：国家能源集团宁夏煤业
产品：聚甲醛树脂
规格型号：M90
产品标准编号：MX0A0095
执行标准：Q/M 1005-2021
产地：甲醇分公司
检验结论：合格品

## Slide 3
3
心连心 X90 四大核心优势
流动性领先约 14%：MFR 实测 9.26 vs 宁煤 8.12（g/10min）——充模更快、周期更短、薄壁复杂件良品率更高
刚性领先约 21%：拉伸弹性模量 2500 vs 宁煤 2060（MPa）——尺寸更稳定、蠕变更小、结构承载更强
外观更白更纯净：色度 b 值 -0.42，优于行业控制线（≤0.0），制品色泽均匀透亮
关键性能 100% 高标准达标：7 项检测全部合格，聚焦影响终端使用的核心力学与外观指标，检测体系精简高效

## Slide 4
4
核心指标对比（重叠检测项）
检测项目 | 单位 | 心连心X90 指标 | 心连心X90 实测 | 宁煤M90 指标 | 宁煤M90 实测
熔体质量流动速率(MFR) | g/10min | 9.00±0.80 | 9.26 ✅ | 8.00±1.20 | 8.12
拉伸弹性模量 | MPa | ≥2450 | 2500 ✅ | ≥2000 | 2060
拉伸断裂标称应变 | % | ≥30 | 45 ✅ | ≥30 | 45
简支梁缺口冲击强度 | KJ/m² | ≥6.0 | 6.1 ✅ | ≥5.5 | 7.9
色度(b值) | / | ≤0.0 | -0.42 ✅ | ≤80(色粒) | 3
密度 | g/cm³ | 1.38-1.43 | 1.405 ✅ | 小颗粒密度 | 0.90*

## Slide 5
5
对比结论与选型建议
心连心 X90 在流动性、刚性、外观三项决定注塑效率与品质的关键指标上全面领先宁煤 M90
X90 流动性更优（9.26 vs 8.12）：直接缩短成型周期、提升薄壁/复杂件良品率，降低客户生产成本
X90 刚性更强（2500 vs 2060 MPa）：尺寸稳定性与承载表现更优，适合结构件与高精度注塑
X90 外观更白（b值 -0.42）：终端制品卖相更好
缺口冲击两者均达标；X90 的 6.1 KJ/m² 已满足标准要求并覆盖绝大多数注塑应用，对超高抗冲场景可配合改性工艺
X90 核心性能全部高标准达标，是追求成型效率与尺寸精度的注塑终端更优选择
综合来看，心连心 X90 在共聚甲醛主流注塑应用的关键性能上全面占优，更契合终端对效率、精度与外观的需求，是值得优先推荐的产品方案。